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产品质量监督抽查连续两年不合格产品及生产单位名单

	序号
	产品种类
	受检年度
	标称生产单位
	标称生产单位所在地
	产品名称
	规格型号
	生产日期
或批号
	主要不合格项目
	备注

	1
	塑料袋
	2024年
	东莞市兴伟包装制品有限公司
	广东省东莞市
	非食品接触用塑料购物袋
	620×（360+190）×0.03mm
	/
	环保要求
	

	
	
	2025年
	
	
	非食品接触用塑料购物袋
	450×（260+150）×0.03mm 承重:3kg
	/
	环保要求
	

	
	
	2025年
	
	
	塑料购物袋
	560×（330+180）×0.03mm，承重:4kg
	/
	环保要求
	

	2
	合成树脂乳液内墙涂料
	2024年
	东莞市正新豹建材有限公司
	广东省东莞市
	内墙面漆
	20KG/桶6000
	
	耐洗刷性
	

	
	合成树脂乳液内墙涂料
	2025年
	
	
	内墙乳胶漆
	7kg/桶/6000
	2025-09-04/20250904001
	甲醛含量、对比率（白色和浅色）、耐碱性、耐洗刷性
	

	
	外墙涂料
	2025年
	
	
	外墙面漆
	7kg±0.1kg/707
	2025-06-29/20250629001
	低温稳定性
、耐洗刷性
	

	3
	木制家具
	2024年
	惠州市雅琪家具有限公司
	广东省惠州市
	CTG007床头柜
	/
	/
	力学性能（柜类） 推拉构件强度试验
	

	
	
	2024年
	
	
	CTG007床头柜
	三抽
	
	总挥发性有机化合物（TVOC）
	

	
	
	2025年
	
	
	床头柜019-胡桃色
	；019
	/CG202506170008
	（漆膜）耐湿热、柜类稳定性、基本结构安全、孔及间隙
	

	4
	儿童家具
	2024年
	东莞市几否家居用品有限公司
	广东省东莞市
	儿童学习椅
	C02
	
	孔及间隙
	

	
	
	2025年
	
	
	儿童学习桌椅
	；D22PLUS
	/
	 其他
	

	5
	木制家具
	2024年
	东莞市金富盈木业有限公司
	广东省东莞市
	床头柜
	5B905
	
	有害物质限量（甲醛释放量）
	

	
	
	2025年
	
	
	床头柜
	；3B9011-07
	//
	 其他
	

	6
	纺织服装
	2024年
	东莞市乐欣宝服装有限公司
	广东省东莞市
	T恤
	检样/备样:M（160/84A）
	
	纤维含量
	

	
	
	2024年
	
	
	T恤
	检/备:165/88A
	
	纤维含量
	

	
	
	2024年
	
	
	T恤
	检/备:灰色；L(165/88A)
	
	耐光、汗复合色牢度，耐光色牢度
	

	
	
	2025年
	
	
	棉衣/棉服
	检:黑色；M(160/84A)，备:黑色；L（165/88A）
	款号：JFL1F012-9983
	纤维含量
	

	7
	木制家具
	2024年
	东莞市千顺树脂磨具有限公司
	广东省东莞市
	边几
	/
	/
	表面理化性能（漆膜） 耐湿热，甲醛释放量
	

	
	
	2025年
	
	
	移动边几
	（44×39×72）cm/01
	2025-09-01
	（漆膜）抗冲击
	

	8
	木制家具
	2024年
	东莞市尚益家具有限公司
	广东省东莞市
	床头柜
	37
	
	木工要求
	

	
	
	2025年
	
	
	124床头柜
	百度01 55*40*55
	2023-05-10
	甲醛
	

	10
	软体家具
	2024年
	佛山市君誉舒和家具有限公司
	广东省佛山市
	沙发
	T97
	
	泡沫塑料（压缩永久变形），力学性能（沙发座、背及扶手耐久性）
	

	
	
	2025年
	佛山市君誉舒和家具有限公司
	广东省佛山市
	单人位沙发
	T110
	2025-02-17/未标注
	产品用料、加工（泡沫塑料-压缩永久变形）、力学性能
	

	11
	木制家具
	2024年
	佛山市俊涵家具有限公司
	广东省佛山市
	床头柜
	B21-23#
	
	木工要求
	

	
	
	2025年
	佛山市俊涵家具有限公司
	广东省佛山市
	床头柜
	B23-23
	2025-10
	木工要求、甲醛
	

	12
	地坪涂装材料
	2024年
	佛山市领色新型材料有限公司
	广东省佛山市
	801水性环氧地坪漆
	12kg/桶
	
	耐磨性
	

	
	外墙涂料
	2025年
	佛山市领色新型材料有限公司
	广东省佛山市
	百德抗污外墙漆
	5kg/桶/S900型白色
	2025-07-15/2025-07-01
	低温稳定性
	

	13
	金属家具
	2024年
	佛山市顺德区卡姿莱特家具有限公司
	广东省佛山市
	餐椅
	
	
	外观性能要求
	

	
	木制家具
	2025年
	
	
	床头柜
	530*400*480/M6006
	2025-09-22
	木工要求
	

	14
	软体家具
	2024年
	佛山市顺德区乐从镇蒙丝家具厂
	广东省佛山市
	弹簧软床垫
	1200mm×1900mm
	
	外观性能（拉链）
	

	
	
	2025年
	
	
	弹簧软床垫
	150×200（㎝）/梦尔
	2025-10-29
	外观性能（拉链）
	

	15
	办公家具
	2024年
	佛山市顺德区六居家具有限公司
	广东省佛山市
	转椅
	789转椅黑色
	
	脚轮往复磨损
	

	
	
	2025年
	
	
	办公椅
	灰框灰网（橙色座垫）
	2025-09
	脚轮往复磨损
	

	16
	木制家具
	2024年
	佛山市顺德区龙江镇佩彦家具厂
	广东省佛山市
	WD-03床头柜
	480*400*500/WD-03
	
	表面理化性能（漆膜） 抗冲击
	

	
	
	2025年
	
	
	圆形花架
	500*500*600/KB-01
	2025-03-09
	（漆膜）抗冲击、桌类稳定性、基本结构安全
	

	17
	金属家具
	2024年
	佛山市顺德区琪辉家具有限公司
	广东省佛山市
	餐椅
	Y282
	
	标志
	

	
	木制家具
	2025年
	
	
	床头柜
	B64
	2025-09/未标注
	甲醛
	

	18
	工业漆
	2024年
	广东华仁化工实业有限公司
	广东省肇庆市
	酚醛磁漆-白色
	2.3公斤/桶/F04-01
	
	多环芳烃总和含量（限萘、蒽）
	

	
	地坪涂装材料
	2025年
	
	
	丙烯酸地坪涂料
	13公斤/桶/B80-03
	2025-09-17/-
	耐磨性、耐化学性（耐酸性)
	

	19
	电风扇
	2024年
	广东容声电器股份有限公司
	广东省佛山市
	电风扇
	220V～50Hz 60W
	
	结构（不包括第22.46条的试验），内部布线（不包括第23.3条的试验）
	

	
	室内加热器
	2025年
	
	
	室内加热器
	RSN-S10K 220V～50Hz 1000W
	/
	结构（不包括第22.46条的试验）
	

	20
	木制家具
	2024年
	广州辰妙贸易有限公司
	广东省广州市
	书桌019
	SZ019
	
	力学性能（桌类稳定性）
	

	
	
	2025年
	
	
	圆凳001实木
	圆凳001实木/YD001
	2024-11-05/CG202410030002
	（漆膜）抗冲击
	

	21
	袜子
	2024年
	广州市锐克体育用品有限公司
	广东省广州市
	足球比赛袜
	检/备:26cm-28cm
	
	纤维含量
	

	
	
	2025年
	
	
	多功能袜（长筒）
	检/备:26cm~28cm
	货号：201A01702
	纤维含量
	

	22
	软体家具
	2024年
	惠州市海马喜赢门家具有限公司
	广东省惠州市
	环保棕垫
	90cm×190cm
	
	耐久性要求
	

	
	
	2025年
	
	
	环保床垫
	HM-006
	2025-10
	耐久性要求
	

	23
	木制家具
	2024年
	深圳市柏森家居用品有限公司
	广东省深圳市
	床头柜
	(50*43*46)cm/3701
	
	（漆膜） 抗冲击
	

	
	
	2025年
	
	
	床头柜
	B3702N
	2024-12-25
	（漆膜）抗冲击
	




